1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Korrosionsschutzband DUO40 Einbandsystem

Korrosionsschutzband für die hochwertige Nachumhüllung der erdverlegten Rohrleitung bzw. den Baustellenverbindungen nach DIN 30672 / EN 12068. 
DUO-Einbandsystem 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. 
Asymetrisches Band mit beidseitiger Kautschukbeschichtung und PE-Trägerfolie, Dicke 0,8mm ± incl. Primer HT 
 - 4 Lagige Umhüllung nach Belastungsklasse C/50 
 - alt. 3 lagige Umhüllung nach Belastungsklasse B/50

Breite 30, 50 oder 100 mm

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |